干燥剂使用指南

| 干燥剂 | 适合干燥的物质 | 不适合干燥的物质 | 吸水量(g/g) | 活化温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝 | 烃, 空气, 氨气, 氩气, 氦气, 氮气, 氧气, 氢气,二氧化碳, 二氧化硫 |  | 0.2 | 175℃ |
| 氧化钡 | 有机碱, 醇, 醛, 胺 | 酸性物质,二氧化碳 | 0.1 |  |
| 氧化镁 | 烃, 醛, 醇,碱性气体, 胺 | 酸性物质 | 0.5 | 800℃ |
| 氧化钙 | 醇, 胺,氨气 | 酸性物质, 酯 | 0.3 | 1000℃ |
| 硫酸钙 | 大多数有机物 |  | 0.066 | 235℃ |
| 硫酸铜 | 酯, 醇, (特别适合苯和甲苯的干燥) |  | 0.6 | 200℃ |
| 硫酸钠 | 氯代烷烃,氯代芳烃, 醛, 酮, 酸 |  | 1.2 | 150℃ |
| 硫酸镁 | 酸, 酮, 醛, 酯, 腈 | 对酸敏感物质 | 0.2 0.8 | 200℃ |
| 氯化钙(<20 目) | 氯代烷烃,氯代芳烃, 酯, 饱和芳香烃, 芳香烃, 醚 | 醇, 胺, 苯酚, 醛, 酰胺,氨基酸,某些酯和酮 | 0.2 (1H2O) 0.3 (2H2O) | 250℃ |
| 氯化锌 | 烃 | 氨, 胺, 醇 | 0.2 | 110℃ |
| 氢氧化钾 | 胺, 有机碱 | 酸, 苯酚, 酯, 酰胺, 酸性气体, 醛 |  |  |
| 氢氧化钠 | 胺 | 酸, 苯酚, 酯, 酰胺 |  |  |
| 碳酸钾 | 醇, 腈, 酮, 酯, 胺 | 酸, 苯酚 | 0.2 | 300℃ |
| 钠 | 饱和脂肪烃和芳香烃 烃, 醚 | 酸, 醇, 醛, 酮,胺, 酯, 氯代有机物, 含水过高的物质 |  |  |
| 五氧化二磷 | 烷烃, 芳香烃,醚,氯代烷烃,氯代芳烃, 腈, 酸酐, 腈, 酯 | 醇, 酸, 胺, 酮, 氟化氢和氯化氢 | 0.5 |  |
| 浓硫酸 | 惰性气体,氯化氢, 氯气, 一氧化碳, 二氧化硫 | 基本不能与其它物质接触 |  |  |
| 硅胶(6-16 目) | 绝大部分有机物 | 氟化氢 | 0.2 | 200-350℃ |
| 3A 分子筛 | 分子直径>3 A | 分子直径<3 A | 0.18 | 117-260℃ |
| 4A 分子筛 | 分子直径>4 A | 分子直径<4 A, 乙醇, 硫化氢, 二氧化碳, 二氧化硫, 乙烯, 乙炔, 强酸 | 0.18 | 250℃ |
| 5A 分子筛 | 分子直径> 5 A, 如, 支链化合物和有4 个碳原子以上的环 | 分子直径<5 A, 如, 丁醇, 正丁烷到正22烷 | 0.18 | 250℃ |